 
2026 YILI 
MASURALI RULMAN 
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-AMAÇ: Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak ilgili birimin 2 numaralı kuyu vinç dairesinde yedek olarak bulundurulmak üzere muhtelif masuralı rulman satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Grup 1’de kayıtlı rulmanlar;
SKF- RHP- FAG- INA- MRC- TORRİNGTON-TİMKEN marka veya dengi olacaktır.  
2.2-Masuralı rulmanların iç-dış bilezikleri ve masuralarında kullanılacak rulman çeliği malzemesi 100 Cr 6 kalite ve kimyasal kompozisyonu da aşağıdaki gibi olacaktır.
                                                    
	Elementler    

	C=0.93-1.05
	Cu≤0.20

	Si=0.15-0.35
	Mo≤0.10

	Mn=0.25-0.45
	Al≤0.05

	P≤0.025
	As≤0.03

	S≤0.015
	Sb≤0.005

	Cr=1.35-1.60
	Pb≤0.02

	Ni≤0.20
	Sn≤0.025

	Diğer Elementler

	Ti=30PPM max

	O=10PPM max

	H=2PPM max

	Ca=5PPM max



Bu rulmanların mikro temizlik değerleri ASTM E 45 Metot A’ya uygun olarak aşağıdaki tabloda belirtilen limitler içinde olacaktır.

	A(Sülfit)
	B(Alimina)
	C(Silika)
	D(Küresel Oksit)

	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri

	2,0
	1,5
	1,5
	0,5
	0,0
	0,0
	1,0
	0,5



2.3-Masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 60-64 HRc arasında, masura sertlikleri ise 62-67 HRc arasında olacaktır.
2.4-Masuralı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269’a, (rulmandaki masuranın çapı esas alınarak) rulman toleransları ise ISO 492’ye uygun olacaktır.  
2.5-Rulman malzeme,  mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. 
2.6-Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1. maddesinde belirtilen rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu sertifikalar aranmayacaktır.
2.7-İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,  mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
2.8-Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ayrı ayrı belirteceklerdir. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.
2.9-Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya bunların temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.10-Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.
2.11-Dengi marka rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

3-GENEL HÜKÜMLER:
3.1-Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce rulmanların kabulü sırasında, gerek görülmesi halinde firma girişini talep ettiği rulmanların tasdikli gümrük beyannamesi ve yurt dışı faturanın aslı veya noter tasdikli fotokopisini verecektir.
3.2-Rulmanların teslim süresi 90 takvim günüdür. 
3.3-Sipariş miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
3.4-Firmalar rulmanları orijinal ambalajı içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş olarak teslim edeceklerdir.
3.5-Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.
[bookmark: _GoBack]3.6-Firmalar kısmi teslimat yapabilecektir.
3.7-Rulmanların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
3.8-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.9-Rulmanların 2.2, 2.3 ve 2.4’inci maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri yapılacaktır.
3.10-Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.11-Firmalar teklif değerlendirme aşamasında TTK tarafından talep edilirse rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik yük sayıları vs.) tanıtıcı katalog bilgilerini vereceklerdir.
3.12-Faturalar, aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.
3.13-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.


2026 YILI MASURALI RULMAN SİPARİŞ LİSTESİ

	Teklif Cetveli
Sıra No
	
Etinorm
	
Malzemenin Cinsi
	Sipariş Miktarı
(adet)
	
1.Grup

	1
	067.052.0021
	23192 CA Tip Rulman (C3W33)
	1
	*

	2
	067.052.0022
	22338 C Tip Rulman (C3W33)
	1
	*

	3
	067.052.0025
	23064 CC Tip Rulman (C3W33)
	1
	*

	4
	067.052.0026
	231/500 CA Tip Rulman(C3W33)
	1
	*
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