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2026   YILI
4" SEYYAR  FLANŞLI  BORU
TEKNİK   ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ
1.1-TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı  olarak  aşağıda  belirtilen  cins  ve  miktarlarda  seyyar  flanşlı  borular  satın  alınacaktır.

2- TEKNİK   ÖZELLİKLER
2.1-Seyyar  flanşlı  borular  TS EN 10217-1’e göre  dikişli  olarak  imal  edilecektir.
2.2-Boru malzemesi  P235TR1  kalite  olacaktır. Anma basıncı 25  Bar olacaktır.
2.3-Boruların iç ve dış yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, üzerlerinde çapak, tufal, katmer, çatlak, pas, karıncalanma vb. kusurlar bulunmayacaktır.
2.4-Borular oksidasyona karşı koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.
2.5-Borular civata ve contasız olacaktır.
2.6-Firmalar, teklifleriyle birlikte, ekipmanların Basınçlı Ekipmanlar Direktifi’ne (2014/68/EU) uygunluğunu gösteren uygunluk sertifikasını sunacaklardır.
2.7-Firmalar, teklifleriyle birlikte, imalat kapsamında uygulanacak kaynak yöntemlerine ilişkin WPQR (Kaynak Yöntemi Yeterlilik/Onay Raporu – TS EN ISO 15614) ile kaynak personeline ait WQT (Kaynakçı Yeterlilik Belgesi – TS EN ISO 9606-1) veya kaynak operatörü yeterlilik belgesini (TS EN ISO 14732) sunacaklardır.
2.8-Firmalar, teklifleriyle birlikte, TS EN 10217-1 ve TS EN 1092-1 standartlarına uygunluk belgelerini sunacaklardır.
2.9-Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.
2.10-Boru başları( her iki boru ucu )  TS EN 1092-1 Tip 02 ve 32’ye göre anma basıncı  25  Bar    olan  seyyar  flanşlı  olacaktır.
2.11-Flanş malzemesi St 37 ve flanş desteği malzemesi ise  St  37.2  olacaktır.
2.12-Flanş desteğine içten kaynak ağzı açılarak, boruya içten ve dıştan devamlı kaynaklı olacaktır.
2.13-Flanşların yüzeyleri düzgün olacak, yüzeylerde çatlak, ezik, pas ve bere gibi kusurlar bulunmayacaktır. Somun oturma yüzeyleri  flanşın  değme  yüzeyine  paralel  olacaktır.
2.14-Boru ve flanş toleransları ilgili standartlarında belirtildiği gibi olacaktır.
2.15-Boru başları ( her iki boru ucu ) ekli MİD-82 no.lu resimdeki gibi olacaktır.

3-  KONTROL ,  MUAYENE  VE  KABUL
3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul ilgili standartlarda belirtildiği gibi T.T.K Genel Müdürlüğü Makine  ve  İkmal  Dairesi  Başkanlığı  Muayene  ve  Tesellüm  İşleri  Şube  Müdürlüğü ve ilgili Müessese elemanlarınca müştereken   yapılacaktır.
3.2-Firmalar  seyyar  flanşlı  borular  için  40  Bar basınçlı  su  ile  sızdırmazlık  deneyi   yapıldığına  dair   hidrolik  test  sertifikasını  teslimatla  birlikte  vereceklerdir.
3.3-Firmaların teslim ettiği ürünler(boru+dudak ve flanş) üzerinde markası, standardı ve üretim kodu yer alacaktır. Firma, teslimatla birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait orijinal ve onaylı test sertifikalarını (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) verecektir. Yüklenici firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.
3.4-TTK  imalatı  kontrol  etme  yetkisine  sahip  olacak  ve  lüzumu  halinde  firmanın  laboratuvarından  ücretsiz olarak  istifade  edebilecektir.
3.5-Teslimat  şartları  DIN  1626  Blatt  3 ’e  uygun  olacaktır.

4- GENEL   HÜKÜMLER
4.1-İşaretleme  ve  ambalajlama  TS  EN 10217-1’e göre  yapılacaktır.
4.2-Malzemelerin  teslim  yeri ilgili müessese ambar  sahasıdır.
[bookmark: _GoBack]4.3-Faturalar sözleşmede belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.
4.4-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5-   SİPARİŞ   MİKTARI   VE   TESLİM  SÜRESİ    
5.1-Firmalar malzemeleri 60 gün içerisinde teslim edeceklerdir.
5.2-Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir.  
5.3-Sipariş miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

	Etinorm
	Malzeme Cinsi
	Birim
	Karadon TİM

	015.085.0014
	Seyyar f. boru 4"x 6000 mm (25 bar)
	Metre
	1.800



image1.png




