 
2026 YILI 
KONİK MASURALI RULMAN 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak 17 tonluk Eimco lokomotiflerde kullanılmak üzere konik masuralı rulman satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Grup 1’de kayıtlı rulmanlar;
SKF- RHP- FAG- INA- MRC- TORRİNGTON-TİMKEN marka veya dengi olacaktır.  
2.2-Konik masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinde kullanılacak sementasyon çeliği malzemesi SAE 8119, 4320, 8120, 8115 veya 8620H kalite olacaktır. Alternatif sementasyon çeliği malzemeleri ayrıca değerlendirilecektir. Örnek olarak 8620H kalite malzemeye ait kimyasal kompozisyon aşağıda belirtilmiştir.
	Element
	8620H

	Karbon
	0,17 - 0,23

	Mangan
	0,60 - 0,95

	Krom
	0,35 - 0,65

	Nikel
	0,35 - 0,75

	Molibden
	0,15 - 0,25

	Fosfor
	0,025 max

	Sülfür
	0,025 max

	Silisyum
	0,15-0,35

	Bakır
	0,20 max

	Oksijen
	20 ppm max


Bu rulmanların mikro temizlik değerleri E 45 Metot A’ya uygun olarak aşağıdaki tabloda belirtilen limitler içinde olacaktır.
	A(Sülfit)
	B(Alimina)
	C(Silika)
	D(Küresel Oksit)

	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri
	İnce Seri
	Kalın Seri

	2,5
	1,5
	2
	1
	0,5
	0,5
	1
	1


2.3-Konik masuralı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 58-64 HRc arasında olacaktır. Masura sertlikleri 62-67 HRc olacaktır. Konik masuralı rulmanların çekirdek sertliği 30-48 HRc arasında ve 50 HRc’ye karşılık gelen sert doku derinliği ise 1.10 mm -1.65 mm arasında olacaktır.
2.4-Konik masuralı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269’a (rulmandaki masuranın ortalama çapı esas alınarak), rulman toleransları ise ISO 492’ye uygun olacaktır.
2.5-Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. 
2.6-Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış (SKF- RHP- FAG- INA- MRC- TORRİNGTON-TİMKEN) rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde 2.5. maddesindeki sertifikalar aranmayacaktır.
2.7-İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,  mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
2.8-Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını belirteceklerdir. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.
2.9-Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya bunların temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.10-Rulmanların üzerinde ve kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.
2.11-Dengi marka rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

3-GENEL HÜKÜMLER:
3.1-Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce rulmanların kabulü sırasında, gerek görülmesi halinde firma girişini talep ettiği rulmanların tasdikli gümrük beyannamesi ve faturasının noter tasdikli fotokopisini verecektir.
3.2-Firmalar rulmanları 90 takvim gününde teslim edeceklerdir. 
3.3-Sipariş miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
3.4-Firmalar rulmanları orijinal ambalajı içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş olarak teslim edeceklerdir.
3.5-Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.
3.6-Firmalar kısmi teslimat yapabilecektir.
3.7-Rulmanların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 
3.8-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.9-Rulmanların 2.2, 2.3 ve 2.4 maddelerinde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri yapılacaktır.
3.10-Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
3.11-Firmalar teklif değerlendirme aşamasında TTK tarafından talep edilirse rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik yük sayıları vs.) tanıtıcı katalog bilgilerini vereceklerdir.
3.12-Faturalar alttaki sipariş listesinde belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.
	3.13-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

2026 YILI KONİK MASURALI RULMAN SİPARİŞ LİSTESİ

	Teklif Cetveli
Sıra No
	
Etinorm
	
Malzemenin Cinsi
	Sipariş Miktarı
(adet)
	
1.Grup

	5
	069.432.0400
	[bookmark: _GoBack]Konik Masuralı Rulman Seti, 71453/71750
	5
	*



	Fatura Adresi
	Vergi Dairesi
	Vergi Numarası

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Asma Mah. Tesis Sok. No: 4 PK 67040 Zonguldak Tel : (0 372) 662 40 00 Faks : (0 372) 662 40 20
	Karaelmas
	859 006 4265



