2026 YILI

OCAK ARABASI YEDEKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak ocak arabası yedekleri imal ettirilecektir.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Malzemelerin imalatı numunemiz esaslarında imal edilecek olup, teknik resimlerde belirtilen malzeme, standart, işleme işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.

2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN-7168’e göre orta mertebede, döküm yüzeyler için ise DIN 1683’e göre orta mertebede olacaktır. Çelik döküm malzemeler DIN 1681’deki mekanik özellikleri karşılayacaktır.

2.3- İşlenen yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanarak teslim edilecektir.

2.4- Yaylarda;

2.4.1- Ölçü toleransları DIN 2097’ye göre olacaktır.

2.4.2- Yayların yüzeyleri düzgün, katmersiz, pürüzsüz ve parlak olacak, yüzeylerde çapak, tufal, pas, çizik, karıncalanma, yara, bere vb. kusurlar bulunmayacaktır..

2.4.3- Gerektiğinde test ve kabulde TS-1440-l442'den yararlanılacaktır.

2.4.4- Yaylı çekme çubuğu yayının ölçü toleransı TS EN 15800’e uygun olacak ve E-170-F-8 no’lu resimde 2 ve 6 no.lu parçalar koruyucu siyah veya gri boya ile boyanacaktır.

2.5-Tampon (E-170-C-1)

2.5.1-Tamponlar DIN-1681’e göre GS-60 kalite çelik döküm olacaktır.

2.5.2-Tamponlara, ince taneli ve homojen bir içyapı elde etmek için normalize tavlaması yapılacaktır.

2.5.3-Tamponların işlenen yüzeyler paslanmaya karşı gres yağı ile yağlanacaktır.

2.5- 5 Tonluk ocak arabası tekerleği; şartname ekindeki E-170-E²/1 no.lu resimde belirtilen şekil, ölçü, işleme işaretleri, tolerans ve GS-52 kalite çelik döküm malzemeden imal edilecektir.

2.6-15. kalem Rondelin  yarısı 12 lik yarısı 16 lık olacak şekilde teslim edilecektir.

2.7- Vida delikleri uygun çaplı bir matkap ile tam ekseninde delinecektir. Delme işleminden sonra delik ağızlarındaki çapaklar temizlenecektir.

2.8- Kaynak yapılacak yerler sürekli ve çepeçevre bir kaynakla kaynatılacak ve kaynak boşluğu ihtiva etmeyecektir. Kaynak sonrası cüruflar temizlenecektir. Kaynaklı bağlantılarda TSE Uygunluk Belgeli ve imal edilecek malzemeye uygun kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun olacaktır.

2.9- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu kaynakla dolgu, çapak, malzeme noksanlığı, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır. Malzeme içyapısı ince, sıkı taneli olacak, herhangi bir yapı ayrıtı veya yabancı malzeme izi bulunmayacaktır. İşlenmiş yüzeyler tamamen hatasız olacak, Malzemelerin kullanılmasını sınırlayacak hatalar olmayacaktır.

2.10- Malzemelerin hangi firma tarafından imal edildiğini tespit etmek amacıyla tanıtıcı rumuz iş parçasına zarar vermeyecek şekilde göçertme olarak vurulacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanları tarafından müştereken yapılacaktır.

3.2-Tamponların tamamı göz muayenesinden geçirilecek ve hatalı tamponlar reddedilecektir.

3.3- Her parti döküm ile beraber DIN-50125 ‘e göre dökülecek ve tampon ile tekerleklerle beraber normalizasyona tabi tutulacak 6 adet deney çubuğu dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacak ve bu işlem her parti döküm için tekrarlanacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden Kurumumuza bildirecektir. Dökümün başlayış ve bitiş saatlerini, dökülen parça sayısını ihtiva eden bir protokol tanzim edilecektir. Ayrıca normalizasyonun uygunluğu Kurumumuz elemanınca denetlenecek, tutulan bir protokolle tavlanan parça sayısı ve süresi tespit edilecektir. Tutulan protokollerin bir nüshası Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

3.4- Döküm esnasında alınan ve tampon ile tekerleklerle beraber normalize edilen deney çubukları mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin tespitinde kullanılacaktır. Bulgu değerleri şartnameyi karşılamadığı takdirde o parti tekerlekler reddedilecektir. Sertlik değeri her tekerlekte kontrol edilecek uygun olmayan tekerlekler reddedilecektir. Gerek görüldüğünde iç yapı kontrolü tekerlekler kesilerek yapılacak ve şartnameye aykırı husus tespit edildiğinde o parti reddedilecektir.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Madde 5.2’de yer alan tabloda, hem teknik resim numarası hem de “numuneye göre” ibaresi bulunan kalemlere ait teknik resimler yalnızca bilgi amaçlıdır ve imalata esas teşkil etmez. Firmalar, teklif vermeden önce numuneleri ilgili ihtiyaç biriminde inceleyebileceklerdir.

4.2- 3. ve 13. kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup, eş çalışan çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmi teklif verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.3- Yüklenici firmaya, imalata başlamadan önce, yalnızca görsel ve biçimsel referans amacıyla bir adet kullanılmış numune verilebilecektir. Bu nedenle, üretim öncesinde, Karadon TİM (Kilimli ve Gelik Üretim İşletme Müdürlükleri – Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü (her bir Müdürlükten ayrı ayrı)), Kozlu TİM, Armutçuk TİM ve Üzülmez TİM'de bulunan her bir numunenin teknik resme uygunluğu, yüklenici firma tarafından kontrol edilecek ve ilgili talep birimlerinden uygunluk onayı alınacaktır.

4.4- Kurumumuz tarafından ihtiyaç görülmesi halinde yüklenici firmanın üretimi aşamasında ihtiyaç birimlerinin personellerini görevlendirebilecektir.

4.5- Yüklenici firma, her bir talep birimi için ayrı ayrı olmak üzere birer adet numuneyi, ölçü ve şekil yönünden incelenmek üzere Kurumumuza teslim edecektir. Karadon TİM (Kilimli ve Gelik Üretim İşletme Müdürlükleri – Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü (her bir Müdürlükten ayrı ayrı), Kozlu TİM, Armutçuk TİM ve Üzülmez TİM için ayrı ayrı numune verilmesi zorunludur. Kurumumuz tarafından yapılan incelemelerde tespit edilen uygunsuzluklar, yüklenici firma tarafından giderilecek; İhtiyaç birimlerinden onay alındıktan sonra seri imalata geçilecektir.

4.6- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.7- Tamponlar lift ile kaldırılabilecek tahta veya çelik paletler üzerine çelik kuşaklarla bağlanarak sağlam paketlenmiş veya sandıklanmış olarak teslim edilecektir. Tampon dışındaki malzemeler Müesseselerimizin sipariş miktarlarına göre ayrı ayrı ambalaj, sandık veya ahşap paletler üzerinde, üstlerine malzemelerin cinsi, miktarı, resim numarası ve talep edilen müessese adı yazılarak,  naylon vs. gibi malzeme ile kapatılmış olarak forklift ile boşaltılabilecek şekilde teslim edilecektir.

4.8- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar en geç bir ay içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.9- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Firma faturaları kestiği tarihte malzemeyi teslim etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

4.10- Yüklenici tarafından kesilecek faturalar aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Pazaryeri Mahallesi TTK Sok. No: 9 İç Kapı No: A Kandilli- Kdz. Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

5-SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 120 (yüz yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5.2- Malzemelerin özellikleri ve sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin cinsi | Resim no, Numune | Talep Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) | Toplam Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TONLUK OCAK ARABASI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 021.070.0024 | Kanca kilidi (1,65 kg) | E-155-7/3 | Armutçuk TİM Karadon TİM | 300 1000 | 1300 |
| 2 | 021.070.0047 | Emniyet sacı | H 1121 | Karadon TİM | 2000 | 2000 |
| 5 TONLUK OCAK ARABASI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 021.075.0014 | Yan Ayna (6x1500x6746) | E-170-A/1 Numuneye göre | Üzülmez TİM | 50 | 50 |
| 4 | 021.075.0032 | 5 TOA Tekerlek Mili | E-170-E-9 Numuneye göre | Kozlu TİM Karadon TİM | 50 10 | 60 |
| 5 | 021.075.0052 | Makas Pernosu | Numuneye göre | Üzülmez TİM | 100 | 100 |
| 6 | 021.075.0036 | Mil somunu | E-170-E-8 Numuneye göre | Karadon TİM | 20 | 20 |
| 7 | 021.075.0061 | 5 TOA Tampon 27 Kg | E-170-C-1 Numuneye göre- (Karadon TİM) | Karadon TİM Armutçuk TİM | 150 50 | 200 |
| 8 | 021.075.0063 | Cer Çubuğu | E-170-C-5 Numuneye göre- (Karadon TİM) | Kozlu TİM Karadon TİM | 50 250 | 300 |
| 9 | 021.075.0077 | Rondel (cer çubuğu için) | E-170-C-9 Numuneye göre | Karadon TİM | 300 | 300 |
| 10 | 021.075.0080 | Yay Tahdit Burcu | E-170/C-13 Numuneye göre | Karadon TİM | 150 | 150 |
| 11 | 021.075.0092 | Yayı Çek. Çubuğu (Komple Borulu) | E-170-F-8 | Armutçuk TİM | 200 | 200 |
| 12 | 021.075.0094 | Gerdirme Yayı | E-170-F-2 | Armutçuk TİM | 200 | 200 |
| 13 | 021.075.0107 | Taban Sacı | E -170 -A-3 Numuneye göre | Üzülmez TİM | 50 | 50 |
| 14 | 021 075 0449 | 5 TOA Tekerlek | E-170-E²/1 | Üzülmez TİM | 500 | 500 |
| 15 | 021.075.0450 | Rondel 12 lik ve 16 lık | Numuneye göre | Karadon TİM | 1000 | 1000 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |