

[image: ]

2026 YILI 
MUHTELİF BASINÇLI HAVA HORTUMLARI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ
1.1-Kurumumuz müesseseleri ihtiyacı olarak Grup-1 metan gazı ve patlayabilir kömür tozu ihtiva eden patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen basınçlı hava hortumu satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Hortumlar TS EN ISO 2398 Tip 2, Sınıf B, Kategori N-T’ye göre basınçlı hava hortumu olarak imal edilecektir.
2.2-Hortumlar düzgün olacak, hava kabarcığı, gözenek ve başka yüzey özürleri ihtiva etmeyecektir.
2.3-Hortumların boyut ve toleransları TS EN ISO 2398’e uygun olacaktır.
2.4-Hortumların (dış katmanı), aleve karşı dirençleri TS EN ISO 8030’e uygun olacaktır.
2.5-Hortumların elektriksel dirençleri TS EN ISO 8031’e göre Ω tipi olacak ve test edildiğinde en az bir katmanı iletken özellikte olacaktır.

3-KONTROL VE MUAYENELER
3.1-Gerekli görülecek muayene ve deneyler TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2-Hortumun;
   a)TS EN ISO 2398’e uygunluğu,
   b)Alevlenebilirliğin (alev geciktirici özelliğinin) TS EN ISO 8030’a uygunluğu,
   c)Elektriksel direnci (anti statik özelliği) TS EN ISO 8031’e göre yapılan testlerde;
 	  ı) İletken katlar boyunca ≤1MΩ olduğu, 
	  ıı) Hortum 500 V ile test edildiğinde katlar arası ≤1GΩ olduğu, firma laboratuvarında TTK 		  yetkilisi gözetiminde yapılacak testler sonucunda performans testlerini gösterir test raporunda 	  görülecektir.
3.3-Yukarıda belirtilen testleri yapabilecek imkânı bulunmayan firma olduğunda testler kurumumuzca resmi laboratuvarlarda yaptırılacaktır. Test masrafları firmaya ait olacaktır.
3.4-TTK imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacak ve gereğinde firma laboratuvarından ücretsiz olarak istifade edebilecektir.

4-GENEL HÜKÜMLER
4.1-Firmalar teklifleriyle birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
4.2-Hortumlar en az 40 metre boylarda (tekliflerde belirtilecektir) TS EN ISO 2398’e göre ambalajlı ve işaretlenmiş olarak teslim edilecektir.
4.3-Hortumların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği olacaktır.
4.4-Firmalar teklifleriyle birlikte TS EN ISO 8030 ve TS EN ISO 8031 Uygunluk Sertifikalarını veya örnek test doküman ve sonuçlarını vereceklerdir. Firmalar ayrıca TS EN ISO 2398 Uygunluk Sertifikasını vereceklerdir.
4.5-Firmalar bu teknik şartnamede belirtilen aleve karşı dirençli ve anti statik özelliklerde basınçlı havalı hortum ürettiklerini;
[bookmark: _GoBack]-Hortumlara yapılmış olan kontrol ve deneyleri (deney standartlarını ve metotlarını, bulgu değerlerini, uygunluğunu da belirten) gösterir performans test raporunu belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.6-Kısmi teslimat ve kısmi teklif yapılabilecektir.
4.7-Hortumlar, üretim ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisinde olacaktır.



4.8-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.
4.9-Faturalar ekli dağılım tablosuna uygun olarak sözleşmede belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. Firmalar hortumları 60 iş gününde teslim edeceklerdir. 

	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
(TS EN ISO 2398’e
uygun)
	Armutçuk TİM
(m)
	Kozlu TİM
(m)
	Üzülmez TİM
(m)
	Karadon TİM
(m)
	Amasra TİM
(m)
	Toplam Miktar (m)

	1
	1/2'' Basınçlı Hava
Hortumu
	360
	600
	240
	120
	120
	1.440

	2
	3/4'' Basınçlı Hava
Hortumu
	1.920
	960
	1.200
	3.240
	1.440
	8.760

	3
	1'' Basınçlı Hava
Hortumu
	120
	240
	-
	120
	480
	960

	4
	1 1/4" Basınçlı
Hava Hortumu
	600
	-
	-
	-
	-
	600

	5
	2'' Basınçlı Hava
Hortumu
	480
	360
	480
	480
	-
	1.800

	6
	2 1/2''  Basınçlı Hava Hortumu
	-
	-
	-
	120
	240
	360

	7
	4''  Basınçlı Hava
Hortumu
	120
	-
	-
	360
	
	480
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