2023 SU AZALTICI/AKIŞKANLAŞTIRICI PÜSKÜRTME BETON KATKISI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ: TTK ilgili İşletme Müesseseleri, ıslak püskürtme beton işinde kullanılmak üzere su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkısı malzemesi satın alınacaktır.

| Sıra No | Etinorm | Teknik Özellikleri | Sipariş Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 046.012.0068 | Su Azaltıcı Beton Katkısı; 1-Yaş ve kuru püskürtme yapılabilen her türlü betonda kullanılabilecektir. 2-Kalsiyum klorür içermeyecektir. 3-23°C ve %50 bağıl nem koşullarında; Rengi: Kahverengi Yoğunluk: 1,177– 1,1237 kg/L PH: 5-7 Klor içeriği; %(EN 480-10) ≤ 0,1 Alkali içeriği % (EN 480-12) ≤ 10 Olmalıdır. 4-Rengi: Kahverengi homojen sıvı şeklinde olmalıdır. 5-ASTM C 494, Tip A ve F katkı maddesi kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip olmalıdır. AASHTO M 194’ e uygun olmalıdır. 7-Beton mukavemetini artırmalı. | 21.200 Kg |

GENEL  HÜKÜMLER:

1-  Firmaların teklif edeceği su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkısı malzemesi, galeri, tünel ve madenlerde, beton yüzeylerin tamiratında, kaya ve şev stabilizasyonunda, kalıcı püskürtme harç ve beton kaplamalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.

2- Su azaltıcı beton katkı malzemesi, EUCON MR-454 veya muadili olacaktır.

3-Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka belirteceklerdir. Ayrıca firmalar malzemenin kullanımı ve depolanması ile ilgili bilgileri kullanıcılara bildireceklerdir.

4- Firmalar su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkısı malzemesi ile ilgili olarak TS EN 934-2+A1'e  uygun analiz belgesi ile üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasını vereceklerdir.

5- Malzeme ambalajı UN Standartlarına uygun nitelikteki (plastik paletli) IBC tank, varil veya uygun kg’lık bidonlarda teslim edilecektir. Ayrıca malzemenin ambalajı üzerinde üretim - son kullanma tarihleri bulunacaktır. Firmanın malzemeyi teslim etmesinden itibaren malzemenin raf ömrü en az 1 yıl ve üzeri olacaktır.

6-Firmalar teklifleri ile birlikte püskürtme beton katkı malzemesine ait (23/06/2017-30105 sayılı yönetmelik gereği) Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) vereceklerdir. Ayrıca malzeme tesliminde de ilgili müessese çalışanlarına ürüne ait MSDS verilecektir. İstekliler teklif ekinde su azaltıcı için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair 1907/2008 AT Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir.

7- Firmalar su azaltıcı beton katkı malzemesi uygulamalarında kullanılması gerekli Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden çalışma koşullarını ve çalışma sürelerini bildireceklerdir.

8- Firmalar, teklifleri ile birlikte Kurumumuzda yapılacak testlerde kullanılması için 5 kg su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı numunesi vereceklerdir. Numune vermeyen firmanın teklifi değerlendirilmeyecektir.

9- Kontrol, muayene ve kabuller bu şartnamede belirtilen koşullara göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili müessese elemanlarınca birlikte yapılacaktır.

10- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

11- Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese Müdürlüğü Ambarıdır. Malzeme teslimi, mesai saatleri içerisinde olacaktır. Yükleme, nakliye, boşaltma firmaya ait olacaktır. Malzeme, firma garantisi altında olacaktır.

12-  Su azaltıcı beton katkı malzemesi peyderpey bir yıl içinde teslim edilecektir. Bu süre içinde idare talep ettikçe en geç iki gün içinde yüklenici firmaca sevkiyatı sağlayacaktır.

13- Yüklenici firma söz konusu malzemeyi 1000 litrelik IBC tank ile sevkini sağlayacaktır.

14-Siparişin birimlere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

15- Malzemenin sipariş miktarı ve  Müesseselere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Karadon | Kozlu | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 046.012.0068 | Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı | 17.600 kg | 3.600 kg | 21.200 kg |