2024 YILI

## KKD MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:  TTK Müesseselerinin ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacaktır.

2. ANTİSTATİK  AYAKKABI:

2.1- İzole ayakkabılar TS EN ISO 20345:2022 standardı, S3 SRC ESD ve CLASS 3 özellikte olacaktır.

2.2- Her bir antistatik ayakkabı üzerinde kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

a-Numarası,

b-İmalatçıyı tanıtan işaret (marka),

c-İmalatçının tiple ilgili işaretlemesi,

d-Bu standardın numarası, TS EN ISO 20345:2022,

e                e-Sağladığı korumayla ilgili semboller

2.3- Antistatk  ayakkabılar burun ve topuk kısmı aşınma dirençli WRU deri takviyeli olacaktır.

2.4- Tabanı çift yoğunluklu Poliüretan malzemeden doğrudan sayaya enjeksiyon metodu ile imal edilmiş olacaktır. Tabanı yapıştırılmış veya dikilmiş olmayacaktır.

2.5- Ayakkabının içine çıkarılabilir iç taban (mostra) koyulacaktır.

2.6-Taban, ortopedik destekli ve taban astarının ter emici özelliği olacaktır ve astar kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Kullanılan iç taban astarı anti statik özellikte malzemeden imal edilmiş olacaktır. Anti statik özelliği taban astarına sonradan dikişle veya benzer bir yöntemle verilmeyecektir.

2.7-Dili, körüklü dil olacaktır ve düz cilt su geçirmez deriden (tek parça olarak) imal edilecek, her çift ayakkabıda deriler aynı renk ve desende olacaktır. Sayada kesinlikle yarma ve sentetik kökenli malzeme kullanılmayacaktır.

2.8- Fiberglas veya kompozit (non metalic) malzemeden bombe burun koruyuculu ve delinme dirençli kompozit tekstil ara taban, antistatik-şok emicili ve SRC kaymaz PU taban, terleme ve aşınma dirençli iç astar, %100 metal içermeyen yapı özelliğinde olacaktır.

2.9- CE Belgeli olacaktır.

3-ANTİSTATİK ELDİVEN:

5.1-Eldivenler polyester ve karbon fiber malzemeden imal edilecektir.

5.2. Eldivenler TS EN ISO 21420, TS EN 388+A1, TS EN 1149-1 ve TS EN 16350 standardına sahip ve ESD özelliğinde olacaktır.

5.3-Eldivenler avuç içi ve parmak uçları poliüretan malzemesine daldırılacaktır.

5.4-Eldvenler dikişsiz örgülü ve manşetli olacaktır.

5.5-CE Belgeli olacaktır.

4-ANTİSTATİK İÇLİK:

4.1-TS EN ISO 13688:2013 standardına, TS EN 1149-1 standardına, uygun üretilmiş ve ESD özelliğinde olmalıdır.

4.2-Üst ve alt olarak iki parçalı takım şeklinde kol ağızları, ayak bileklikleri ve bel kısmı lastikli yaka tipi yuvarlak olacaktır.

4.3-Rahat, esnek ve yumuşak yapıda olacaktır.

Koyu renk tercih edilecektir.

4.4-Dikiş yerlerinde kumaş büzülmesi, iplik atması, potluk gibi dikiş hataları olmayacaktır.

5. İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

a) Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir, Test belgelerini ve 1’er adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü ve dikimi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Değerlendirmeler verilecek numune üzerinden yapılacaktır.

b) Ayrıca firmalar teklifleriyle birlikte ayakkabı ve eldivene ait MSDS ile OEKO-TEX ve REACH sertifika veya testli beyanlarını vereceklerdir.

c) Giyim eşyaları, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren firma garantisi altında olacaktır.

6. TESLİM YERİ VE SÜRELERİ

a) Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarlarıdır.

b) Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 45 gün içinde teslim edilecektir.

c) Kısmi teslimat yapılabilecektir.

7. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

a) Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.

b) Kontrol, muayene ve kabuller; Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır ve alım esas numunesi Teknik şartnamede kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır. Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı düşmemelidir. Aykırılık olması halinde teknik şartnamede yazılan özellikler geçerli olacaktır.

c)Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli MUAYENE İSTEK FORMU’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

8. AMBALAJ

Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü yazılacaktır.

9- MİKTAR

Fatura bilgileri ve miktar aşağıda verilmiştir,  birimlere göre beden ölçüleri ekte verilmiştir.

SİPARİŞ MİKTARI VE DAĞILIMI

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Armutçuk | Kozlu | Üzülmez | Karadon | Amasra | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 19 92 | Antistatik ayakkabı no:40 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 42 19 93 | Antistatik ayakkabı no:41 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
|  | 42 19 94 | Antistatik ayakkabı no:42 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 12 |
|  | 42 19 95 | Antistatik ayakkabı no:43 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 11 |
|  | 42 19 96 | Antistatik ayakkabı no:44 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 6 |
|  | 42 19 97 | Antistatik ayakkabı no:45 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 12 | 8 | 8 | 13 | 5 | 46 |

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Armutçuk | Kozlu | Üzülmez | Karadon | Amasra | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 18 151 | Antistatik Eldiven no:10 | 40 | 70 | 50 | 100 | 40 | 300 |
|  | 42 18 152 | Antistatik Eldiven no:11 | 40 | 70 | 50 | 100 | 40 | 300 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 80 | 140 | 100 | 200 | 80 | 600 |
| 2 | 042 018 141 | Antistatik İçlik no:M | 5 |  | 5 | 12 | 7 | 29 |
|  | 42 18 142 | Antistatik İçlik no:L | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 73 |
|  | 42 18 143 | Antistatik İçlik no:XL | 15 | 26 | 16 | 27 | 11 | 95 |
|  | 42 18 144 | Antistatik İçlik no:2XL | 2 | 6 | 4 | 10 |  | 22 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 37 | 44 | 41 | 65 | 32 | 219 |