2023 YILI

PLASTİK İZOLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-1 (Metan) gazlı yer altı maden ocaklarında kullanılan dinamit patlatma kapsül tellerinin ateşleme devresi bağlantı noktalarındaki kaçak akımların en aza indirilmesinde kullanılmak üzere plastik izolatör satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1-Kapsül tellerinin ateşleme devresindeki ek yerlerine takılan plastik izolatör ekteki resimde gösterilen şekil, ölçü ve izahata göre imal edilecektir. Plastik izolatör, ekli resimde gösterilen şekil ve ölçülere göre imal edilecek ve üzerlerinde kabartma olarak firmayı tanıtıcı markası, imalat yılı ve çeyreği (örneğin: I/2023) bulunacaktır. İmalat son altı aya ait olacaktır

2.2-Plastik izolatör üniform bir şekilde olacak, malzeme yüzeylerinde hava kabarcığı, yabancı madde parçacıkları ve gözle görülmeyen delikler bulunmayacaktır.

2.3-Plastik izolatör malzemesinin fiziksel özellikleri:

| ÖZELLİK | BİRİM | ŞARTNAME DEĞERİ | METOT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Yapı Malzemesi |  | S 27/R 63 POLİVİNİLKLORÜR (PETVİNİL S27/R 63) |  |
| Viskozite | cm³/g | 100 - 112 | SOLVAY 1A/93 |
| K sayısı (siklohekzanon 25 °C) | g/10dk | 0.25 - 0.45 | SOLVAY 1A/93 |
| Yoğunluk, 23 °C | g/cm³ | 0.54 - 0.62 | SOLVAY 4A/91 |
| Uçucu madde | % wt | En Fazla 0.5 | SOLVAY 2A/90 |
| Kirlilik | adet/ft² | Max.60 | SOLVAY 6A/92 |
| Elek analizi -0,250 mm üstü -0,063 mm üstü | %wt | Max.8 Min.90 | SOLVAY 8A/92,8F/92 SOLVAY 8A/92,8F/92 |

2.4-Plastik izolatör malzemesi GRUP1 (Metan) gazlı yer altı ocaklarında kullanılan uygun antistatik ve alev geciktirici özelliğe sahip olacak, yüzey yalıtkanlık direnci 1x109’u geçmeyecektir.

2.5- Yağlı plastik izolatörler, suya dayanıklı kauçuklu lifli yapıya sahip (NLGI-2 sabun cinsi, Kalsiyum penetrasyon -ASTM D-217 270) gres yağı ile doldurulmuş olacaktır.

2.6-Yurtdışı menşeili plastik yüksüklerin  GRUP-1 (Metan) gazlı yer altı ocaklarında kullanılmaya uygun ve ateşleme teli ile kapsül teli bağlantı noktalarının izolasyonu için imal edildiğine dair ülkenin resmi makamlarınca verilmiş imalat sertifikası teklif ile birlikte verilecektir. Örneğin yurtdışı menşeili plastik yüksükler British Coal Spec.’lerine veya Landesoberbergamt Nordrhein –Westfalen/Almanya hükümlerine eşdeğer veya daha iyi özelliklerdeki standartlardan birine uygun olarak imal edilecektir. Firmalar teklifleri ile birlikte bu standartların ve imalat sertifikaların orjinali ile birlikte Türkçe suretlerini vereceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

3.1- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü elemanlarınca yürütülecektir.

3.2- Yerel üreticiler için ;

3.2.1- Yüklenici firmanın teslim ettiği plastik izolatör için; Alev geciktiricilik ve Antistatik özellik tespit deneyi TSE, Akredite Kuruluş veya Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK’ta, fiziksel özellik tespit deneyi Resmi Kuruluş veya PETKİM’de yaptırılacaktır.

3.2.2- TTK, imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. Alev geciktiricilik, antistatik özellik, fiziksel özellik testleri için yaptırılacak deneylerin masrafları firmaya ait olacaktır.

3.3-Teslimatı yapılan malzemelere uygulanacak deneyler ;

3.3.1- Alev Geciktiricilik Testi:

Yüklenici firmaca teslim edilen plastik izolatörlerden sondajlama usulüne göre 20 adet numune alınarak ilgili standartlara göre alev geciktiricilik testine tabi tutulacaktır

3.3.2- Anti-statik Özellik Testi:

Yüklenici firmaca teslim edilen plastik izolatörlerden sondajlama usulüne göre 20 adet numune alınarak ilgili standartlara göre alev geciktiricilik testine tabi tutulacaktır. Test sonunda bulunan direnç 1x109 Ω’ u geçmeyecektir.

3.4-Yabancı menşeli ürünler  için bu şartnamede belirtilen hususları içeren DIN 50049-3.1.B’ ye göre düzenlenmiş kabul sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.

3.5-İzolatör, bu şartnamede belirtilen diğer özellikler yönünden de kontrol ve muayene edilecektir.

3.6-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4-GENEL HÜKÜMLER:

4.1- Firmalar, tekliflerinde belirtilen bilgilere itibar edilmesi için plastik izolatörden  bir paket (50 adet) numune verecekler ve bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

4.2- Yabancı menşeili ürünler için, o ülkenin resmi otoritesinden alınan üretimin yeraltı taşkömürü ocaklarında izolatör olarak kullanılabileceğine dair müsaade belgesi, deney raporları ve sertifikalarının bir kopyası ile Türkçe tercümeleri teklife eklenecektir. Yerel üretici firmalar, TS EN 60695-11-10 veya TS EN 60695-11-5 standardına göre alev geciktiricilik testi  için Akredite Kuruluş veya TTK Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK ve TS EN 62631-3-2,TS EN ISO 80079-36 standartlarına göre yüzey direnci testi için TSE, Akredite Kuruluş veya TTK Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü/ZONGULDAK’ tan aldıkları test raporlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.3-TTK gerektiğinde deneme yapmak üzere teklifçilerden ücretsiz olarak yeterli miktarda izolatör numunesi  isteyebilecektir.

4.4-Firma malzemeyi en geç 30 takvim günü sonuna kadar teslim edeceklerdir.

4.5-Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.

4.4- Kontrol ve muayeneler esnasında hatalı imalat yapıldığı tespit edilemeyen ve kullanma esnasında bu şartnameden düşük performans gösterdiği tespit edilen izolatörlerden dolayı  meydana gelen zararlardan firma sorumlu olacaktır. Sonradan tespit edilen kullanıma uygun olmayan malzemeler en geç iki hafta içinde Müesseseden alınarak yenisiyle değiştirilecektir.

4.5-İzolatör kabul işlemleri; TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır.

4.6-Plastik izolatörlerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.7-TTK gerek görmesi halinde yerel üretici firma imalathanelerini gezerek firmaya yeterlilik belgesi verecektir.

4.8-Firmalar teklifleri ile birlikte antistatik ve alev geciktirici özellikte daha önce imalat yaptıklarını belgeleyeceklerdir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.9-Malzemeler sayılmaya uygun miktarlarda sağlam ambalajlarda teslim edilecektir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE DAĞILIM TABLOSU:

5.1-Malzemelerin sipariş miktarı ve dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

5.2-Plastik izolatörler, 50 adetlik paketler halinde teslim edilecektir.

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı (paket) |  |  |  |  | Toplam Sipariş Miktarı (paket) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kozlu TİM | Amasra TİM | Armutçuk TİM | Karadon TİM | Üzülmez TİM |  |
| 1 | 50 35 013 | Plastik İzolatör | 1.110 | 2.200 | 4.800 | 3.440 | 5.550 | 17.100 |
| 2 | 50 35 031 | Plastik İzolatör (yağlı) | 111 | 220 | 480 | 344 | 555 | 1.710 |

EK-1