2023 YILI

ÇELİK TELLİ FANTÜP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni işletmelerinde grup 1 (metan) gazlı ortamlarda

DIN 21605 normunda A tipi cebri üfleyici havalandırma için iki yüzü yumuşak PVC ile (Polivinil Klorür) kaplı, çelik telli, antistatik ve alev yürütmez özelliğe haiz 250 mm,400 mm, 600 mm ve 800 mm çaplarında havalandırma borusu (Fantüp) satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-    Fantüp Bezi Tekstil Özellikleri (DIN 21612-A)

2.1.1- İplik özelliği min.1100 dtex

2.1.2- Kaplama yumuşak PVC olacaktır.

2.1.3- Kaplamalı ağırlığı ≥ 600 gr/m² olacaktır.

2.1.4- Çekme mukavemeti

Çözgü ≥ 1500 N/5cm, Atkı ≥ 1500 N/5cm

2.1.5- Yırtılma Mukavemeti

-   Çözgü ≥ 200 N, Atkı ≥ 200 N

2.1.6- DIN 21612-A normu yumuşak PVC kaplanmış Polyester kumaşta hava sızdıran delik veya yırtık gibi özürler bulunmayacak, kaplama ile bez arasında iyi bir yapışma (adezyon) olacak ve kaplama bezden ayrılmayacaktır. Kaplanmış malzeme -10°C ila + 70°C arasında kırılmayacak ve çatlamayacaktır.

2.1.7- Fantüp bezi rahatsız edici koku neşretmeyecek ve firmalar renk seçeneklerini tekliflerinde belirteceklerdir. Sözleşme imzalanan firmaya renk bildirilecektir.

2.1.8- Yukarıda belirtilmeyen özelliklerde DIN 21612-A standardı geçerli olacaktır.

2.2- Fantüp Şekil Özellikleri (DIN 21605-A)

2.2.1- Fantüplerin birbirine eklenmesi için her iki ucunda polyesterden imal edilmiş, pirinçten imal stoplu, zamak alaşımdan (veya dengi) imal çekme halkalı, ~38.40 mm toplam diş genişliğine sahip, ~ 4,2 mm diş kalınlığında aşağıdaki mukavemet özelliklerine sahip fermuarlarla gerçekleştirilecektir. (fermuarların YKK marka olması tercih edilecektir.)

İhaleyi alan firma hâlihazırdaki çelik telli fantüplerin bağlantısı için bir tarafı çelik tel diğer tarafı fermuar bağlantıya müsait adaptörü her kalem için (%10) bedelsiz olarak tedarik edecektir.

Dişlilerin mukavemeti :Min. 85 kg

Dişlileri kilitleyen parçanın mukavemeti (halkanın bağlı olduğu parça): Min. 5 kg

Çekme halkası mukavemeti: Min. 25 kg

Üst kilit mukavemeti: Min. 12 kg

2.2.2- Fantüp boyları 5 metre olacak ve fantüpün ortasına gelecek şekilde aşağıdaki rumuzlar açık, görülür ve sürekli kalıcı şekilde fantüpe zarar vermeden işaretlenecektir.

- Norm “DIN” veya “EN”

- PVC kaplanmış kumaşın sınıfı A

- Firma adı veya Rumuzu (en az iki harf)

- İmalat ay ve yılı

- TTK  rumuzu

- Örneğin: DIN...... A   RR   08.07   TTK

2.2.3- Ø250 mm, Ø400, Ø600 ve Ø800 ‘lük fantüplerde eni ve boyu istikametinde hiçbir ek bulunmayacak, Askı kısmı ek sayılmaz.

2.2.4-Fantüp dışında çelik tel bulunacaktır. Çelik tel fantüpe fantüp bezinden yapılmış şerit parça ile sıcak kaynakla veya soğuk yapıştırma metodu ile yeterli sağlamlıkta birleştirilmiş olacaktır. Alternatif imalat yöntemleri ayrıca değerlendirilecek olup, firmalar tekliflerinde alternatif imalat yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi ve 1 adet çelik telli fantüp numunesi vereceklerdir.

2.2.5-Çelik tellerin çapları aşağıdaki gibi olacaktır.

- min. Ø 2,5 mm.- max. Ø 5 mm

2.2.6-Çelik tel aralığı aşağıdaki gibi olacaktır.

- 150 mm.

2.2.7-Çelik teller DIN 17223’e göre en az B kalite galvanizli yaylık çelik telden yapılacaktır. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

2.2.8-Askı yerleri fantüplere sıcak yapıştırma yöntemi ile gömülü şekilde gelecek, En az metrede 1 olacak şekilde konumlandırılacaktır. Bağlantı noktalarından maksimum 20 cm uzaklıkta askı yerleri bulunacaktır. Alternatif imalat yöntemleri ayrıca değerlendirilecektir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol,  muayene ve kabuller Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, üretici firmanın akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikaları ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.2-  Siparişi alan firma imalata esas teşkil edecek 1’er adet Ø 250 mm, Ø 400 mm,

Ø 600 mm ve Ø 800 mm fantüp numunesi verecek ve numuneler sadece şekil, ebat, bağlantı ve ek yerleri olarak Kurumumuzca incelenecektir. Diğer testler fantüplerin teslimatından sonra yapılacaktır.

4.3- Teslimat Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına yapılacaktır. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.4- Muayene; Kurumumuzda testlerin yapılamaması durumunda firma tarafından masrafları karşılanarak akredite laboratuvarda test yapılabilecektir.

4.5- Malzemeler için kısmi teklif verilemeyecektir.

4.6- Firmalar imalatları ile ilgili olarak bir takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

4.7- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

Alternatif teklifte bulunan firmalar tekliflerinde fantüp bezinin; doku ve kaplama cinsi, tekstil ağırlığı (gr/m²), mamul ağırlığı (gr/m²), kalınlık, çekme mukavemeti (Dikişsiz ve ek yeri için) (çözgü ve atkı yönünde  N/5 cm), yırtılma mukavemeti (çözgü ve atkı yönünde N), yanmazlık, yüzey yalıtkanlık direnci (Ω), su geçirme direnci (mm SS), ısıya mukavemeti vb. özelliklerini belirteceklerdir.

4.8- Fantüpler uygun olarak bağlanmış bir şekilde teslim edilecektir.

4.9- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.10- Gerekli görülmesi halinde TTK uzman personeli üretici firma tesislerini üretim aşamasında gezerek gerekli kontrolleri yapacaktır.

5-GARANTİ

TTK’ya teslim edilen çelik telli fantüplerin tamamı aynı anda kullanılmadıkları için kat’i tesellüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmaları şartıyla firma garantisi altında olacaktır. Fantüplerin kullanma esnasında bu şartnameden düşük kalite ve verim göstermeleri halinde bu husus yüklenici firmaya intikal ettirilecek olup, firma bir hafta içinde TTK’ya eleman göndererek durum tespiti yapmak zorundadır. Aksi halde TTK’nın tespitleri geçerli olacaktır. Firma uygun bulunmayan fantüp bezlerini bu şartnameye uygun olan yenileriyle ücretsiz olarak 30 gün içinde değiştirecektir.

6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teslim süresi en geç 90 takvim günü olacaktır. Alternatif teslim süreli teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

6.3- Faturalar aşağıdaki ihtiyaç birimleri dağılımına ve idari şartnamedeki fatura bilgilere göre düzenlenecektir.

| Sıra no | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Amasra | Karadon | Kozlu | Üzülmez | Genel Toplam (adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 60 69 | 250 x 5 m ÇELİK TELLİ FANTÜP |  |  | 5 |  | 5 |
| 2 | 39 60 70 | 400 x 5 m ÇELİK TELLİ FANTÜP | 60 | 115 | 20 | 20 | 215 |
| 3 | 39 60 90 | 600 x 5 m ÇELİK TELLİ FANTÜP | 60 | 54 | 40 | 20 | 174 |
| 4 | 39 60 71 | 800 x 5 m ÇELİK TELLİ FANTÜP | 60 |  | 5 | 20 | 85 |